TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 350/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38670743/2009, oriundo da Agência Municipal de Obras - AMOB e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 350/2009, com abertura prevista para o dia 30 de novembro de 2009, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 17 de dezembro de 2009, às 09h30m, motivada pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

As Especificações Mínimas constante do Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar com a seguinte alteração:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de Restaurador de Pavimento Asfáltico para AMOB, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UN. | QUANT | DESCRIÇÃO | VALOR UN. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TON | 60 | Restaurador de Pavimento Asfáltico: Características: Composto aditivo para mistura asfáltica, pó de borracha, polímeros e agregados minerais, acondicionado em embalagem apropriada de 25 Kg. Com durabilidade de pelo menos 12 meses, quando embalados. |  |  |

1.1 – Definição do objeto:

Concreto Betuminoso Usinado a Frio (CBUF) é a mistura executada a frio em usina apropriada, com características especificas, composto de pó de xisto oriundo do beneficiamento do xisto betuminoso em conjunto com o pó de borracha oriunda da reciclagem de carcaças de pneus descartados, polímero para adição de misturas betuminosas, emulsão asfáltica catiônica, pó de pedra e brita 3/8.

Teor ligante residual mínimo ------------------------------> 5%

Distribuição granulométrica mínimo--------------------- > a faixa C DNIT

Estabilidade Marshall mínima -----------------------------> 670 Kgf

Fluência mínima ----------------------------------------------> 4,00 mm

Validade mínima ----------------------------------------------> 18 meses

OBS: Composição com Laudo de Laboratório.

1.2 – Condições Gerais:

O Concreto Betuminoso Usinado a Frio (CBUF) pode ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do pavimento.

Todo material a ser entregue deverá ser acondicionado em embalagem apropriada de 25 Kg., de alta resistência, no intuito de facilitar o transporte, a estocagem, a aplicação do produto e redução dos acidentes de trabalho por levantamento e transporte manual de peso. Tendo em sua embalagem a data de fabricação e o prazo de estocagem do produto.

1.3 – Equipamentos para compressão:

Podendo utilizar a própria rolagem do pneu da viatura de transporte do Concreto Betuminoso Usinado a Frio (CBUF), característica esta que diminui o uso de grandes equipamentos, facilitando a sua aplicação ou rolo pneumático ou rolo liso, todos estes sem o uso da vibração do material.

- Os materiais deverão estar em conformidade com as normativas:

DNER-ES 313/97 – Pavimentação- Concreto Betuminoso

ANP-Regulamento Técnico nº 003/2005

- OBSERVAÇÕES:

- DEVERÁ SER APRESENTADO juntamente com a proposta Laudo do produto emitido por laboratório competente.

- Duvidas e esclarecimentos quanto ao material, entrar em contato com Engenheiro Leandro Wasfi Helou -fone:3524-8335 .

- DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única em até 15(quinze) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Departamento de Produção Industrial, localizado na Estrada Velha para Bela Vista, Km, 06 – Zona Rural – Aparecida de Goiânia – Goiânia.

- Obrigatoriamente os materiais a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 03 dias do mês de dezembro de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro